Общество с Ограниченной Ответственностью "ПОЛИРИТ"

Россия 103055 Москва ,Лесная 43   T/F 7-595-3625890

________________________________________

Сертификат

ХИМИЧЕСКОГО  СОСТАВА

Иттрий Металлический

Высокой чистоты

Партия # N 10/10

Нетто Вес  50 кг

Иттрий Металлический                            Чистота Y/TREM  99.9 %

Чистота TREM  99.5 %

Сумма Контролируемых

редкоземельных    примесей                        менее  1000 ppm

Сумма Контролируемых

примесей                                                       менее  5000 ppm

Сертификат выдан на основе результатов анализа Партии  #N10/10  иттрий металлического измеренной для 11  примесей (La , Сe, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er)  согласно требованиям .

Чистота иттрия определялась по разности между 100 % и суммой процентного содержания 11 контролируемых редкоземельных примесей.

Директор ООО "Полирит"

Носовский А.М.

Протокол Испытаний

Партия # N 10/10

Результаты Анализа (ppm)

Контролируемые Примеси

_________________________________________________

Элемент        Среднее Значение (ppm)       Элемент Среднее Значение (ppm)

__________________________________________________________

| La | 10 ppm | Fe | 200 ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ce | 2 ppm | W | 3 ppm |
| Pr | 20 ppm | Si | 200 ppm |
| Nd | 200 ppm | Ta | 1 ppm |
| Sm | 100 ppm | Al | 200 ppm |
| Eu | 1 ppm | Ca | 3000 ppm |
| Gd | 10 ppm | Mg | 70 ppm |
| Tb | 4 ppm | Ni | 400 ppm |
| Dy | 40 ppm | Cu | 60 ppm |
| Ho | 50 ppm | Cr | 200 ppm |
| Er | 8 ppm | Co | 60 ppm |
| Сумма РЗМ | 445 | Сумма | 4394 |

Всего сумма редкоземельных примесей 	                  445

_________________________________________________________

ppm весовые

Данные масс-спектрометрической лаборатории Гиредмета   #14478.07 от 16.10.2007

Директор  ООО "Полирит"

Носовский А.М.